# Страница 1 из 2

# Duplocoll® 51101

# Двусторонняя адгезивная монтажная лента с защищенным от низких температур акриловым адгезивом и вспененной основой

## Art. No. 11 05 77

Конструкция продукта

Наименование	Цвет	Толщина [мм]

Лайнер	полиэтиленовая пленка 	желтый	прим.  0,10

Внутр. клеящая сторона	модифиц. акрилат

Основа	вспененный полиэтилен	белый	прим.  1,00

Внешн. клеящая сторона	модифиц. акрилат

Общая толщина:	прим.  1,10

Преимущества продукта

• Адгезив отличается превосходным сопротивлением холоду. Поэтому нанесение Duplocoll® 51101 возможно даже при очень низких температурах.

• Высокая начальная и конечная адгезия.

• Хорошая прочность соединения.

• Стойкость к влиянию химикатов и растворителей (чистящих средств и полиролей).

• Соединение модифицированного акрилатного адгезива и сжимаемого вспененного

полиэтилена гарантирует очень хорошее скрепление даже на грубых и необработанных поверхностях.

Основные области применения

• Монтаж строительных профилей.

• Создание свойств самоклеяния для тисненых пластиков.

• Для дверного и оконного нанесения.

Технические данные

Сила сдвига     на стали по DIN EN 1943,40 Н/625 мм²

издание 1996, при +23 °C +/- 2°C

Сила отрывана стали по DIN EN 1939,22 Н/25 мм

издание 1996, при +23 °C +/- 2°C

Температурный диапазон-40 °C до +90 °C

### Нанесение

Рекомендуемая температура нанесения	18 °C до 35 °C (возможно понижение до –10 °C)

Указания по применению                                    	www.lohmann-tapes.com

# Duplocoll® 51101

# Страница 2 из 2

Art. No. 11 05 77

# Двусторонняя адгезивная монтажная лента с защищенным от низких температур акриловым адгезивом и вспененной основой

Хранение

Клеящие ленты должны храниться при комнатной тем-ре и нормальной влажности (50 – 70%).

Срок хранения – один год после поставки.

.

Поставка продукта

НарезкаРоликиШпули по запросу

Ширина [мм]> 6

Длина [м]50

Макс. ширина: 1260 ммДругие размеры, высечные элементы и листы по запросу

Для механической установки адгезивной ленты предлагаем широкий диапазон прикладных устройств

Физические характеристики, содержащиеся в наших листах данных, представлены в типичных или усредненных значениях. Они не являются статистическими и не могут быть использованы в качестве технических спецификаций. Все утверждения, информация и рекомендации, содержащиеся здесь, даны на основе нашего практического опыта и знаний. Пользователи несут ответственность за определение обоснованности надлежащего использования наших адгезивных лент в соответствии с их методом применения. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим Техническим Отделом по специальным видам использования. Наши общие Условия Продажи включают в себя наши гарантию и ответственность.

Дата издания: Март  2015

LOHMANN GmbH & Co. KG

Pressure Sensitive Adhesive Tapes Division

Postfach 14 54 • D-56504 Neuwied

Tel.	+ 49 (0) 26 31 34 - 0

Fax	+ 49 (0) 26 31 34 - 6661

E-mail: info@lohmann-tapes.com

За дополнительной информацией обращайтесь

www.lohmann-tapes.com