# Страница 1 из 2

# DuploCOLL® 57005

# Двусторонняя адгезивная монтажная лента на вспененной основе с ассиметричной формулой адгезива и прозрачным защитным слоем

## Art. No. 11 754 O 02

Конструкция продукта

Наименование	Цвет	Толщина [мм]

Лайнер	полиэстеровая пленка 	прозрачный	прим.  0,05

Внешн. клеящая сторона	чистый акрилат

Основа	вспененный полиэтилен	черный	прим.  1,00

Внутр. клеящая сторона	модифицир. акрилат

Общая толщина:	прим.  1,05

Преимущества продукта

• Слой модифицированного акрила на внутренней стороне основы прекрасно противостоит низким температурам, так что нанесение возможно и при минусовой температуре.

• Слой чистого акрила с внешней стороны способствует максимальной стойкости к старению, УФ-излучению, погодным факторам и пластификаторам. Хорошая начальная адгезия обеспечивает надежное крепление сразу после применения. Максимальная адгезия достигается после 24ч.

• DuploCOLL 57005 компенсирует вибрации и линейные температурные расширения склеиваемых материалов.

Основные области применения

• Для монтажа ламината в раму солнечного модуля.

Свойства

Начальная адгезия● ● ●

Конечная адгезия● ● ○

Стабильность размеров● ○ ○

Адгезия на гладких пов-тях● ● ●

Адгезия на грубых пов-тях● ● ●

Стойкость к старению● ● ○

Погодная стойкость● ● ○

Стойкость к химич. веществам● ● ○

Стойкость к пластификаторам● ● ○

Вспененных материалах ○ ○ ○

Резине● ○ ○

Лаковых покрытиях● ● ●

Стекле \ керамике● ● ●

Дереве● ● ●

Высокоэнергетических пластиках● ● ●

Низкоэнергетических пластиках● ● ○

Металле● ● ●

Бумаге \ картоне● ● ●

Применима на

● ● ● очень хорошее     ● ● ○ хорошее              ● ○ ○ с ограничениями       ○ ○ ○ не подходит

# DuploCOLL® 57005

# Страница 2 из 2

## Art. No. 11 754 O 02

# Двусторонняя адгезивная монтажная лента на вспененной основе с ассиметричной формулой адгезива и прозрачным защитным слоем

Технические данные

Сила сдвига     на стали по DIN EN 1943,50 Н/625 мм²

издание 1996, при +23 °C +/- 2°C

Сила отрывана стали по DIN EN 1939,21 Н/25 мм

издание 1996, при +23 °C +/- 2°C

Температурный диапазон-40 °C до +100 °C

Хранение

Клеящие ленты должны храниться при комнатной тем-ре и нормальной влажности (50 – 70%).

Срок хранения – два года после поставки.

.

Поставка продукта

НарезкаРоликиШпули по запросу

Ширина [мм]> 6>12

Длина [м]50100

Макс. ширина: 1200 ммДругие размеры, высечные элементы и листы по запросу

Для механической установки адгезивной ленты предлагаем широкий диапазон прикладных устройств

### Нанесение

Рекомендуемая температура нанесения	18 °C до 35 °C (возможно понижение до –10 °C)

Указания по применению                                    	www.lohmann-tapes.com

Физические характеристики, содержащиеся в наших листах данных, представлены в типичных или усредненных значениях. Они не являются статистическими и не могут быть использованы в качестве технических спецификаций. Все утверждения, информация и рекомендации, содержащиеся здесь, даны на основе нашего практического опыта и знаний. Пользователи несут ответственность за определение обоснованности надлежащего использования наших адгезивных лент в соответствии с их методом применения. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим Техническим Отделом по специальным видам использования. Наши общие Условия Продажи включают в себя наши гарантию и ответственность.

Дата издания:Июнь  2009

LOHMANN GmbH & Co. KG

Pressure Sensitive Adhesive Tapes Division

Postfach 14 54 • D-56504 Neuwied

Tel.	+ 49 (0) 26 31 34 - 0

Fax	+ 49 (0) 26 31 34 - 6661

E-mail: info@lohmann-tapes.com

За дополнительной информацией обращайтесь

www.lohmann-tapes.com